Table S1 Representative values of activation energies and their dependence of powder loading and binder composition

| Ea kJ/mol | T °C | Binder wt% | Feedstock vol% | REF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.5 | 165-190 | paraffin wax/PP/SA | 62 steel 42CrMo4 | [67] |
| 64.5 |  | POM |  |  |
| 21.8 | 140-160 | 50PW/30PP/15PE/5SA | 55 PNM-PZT | [71] |
| 14.5 |  | 50PW/12.5CW/12.5MW/30PP/15PE/5SA |  |  |
| 14.7 |  | 37.5PW/6.25CW/6.25MW/25PP/20PE/5SA |  |  |
| 20.2 |  | 37.5PW/6.25CW/6.25MW/35PP/10PE/5SA |  |  |
| 15.8 |  | 30PW/5CW/5MW/36.67PP/18.33PE/5SA |  |  |
| 24 |  | 45PW/7.5CW/7.5MW/23.33PP/11.67PE/5SA |  |  |
| 18.9 |  | 37.5PW/6.25CW/6.25MW/30PP/15PE/5SA |  |  |
| 69.2 | 50-120 | 65PEG1K/30PE wax/5SA | 55 Al2O3 | [80] |
| 65 |  | 65PEG1500/30PE/5SA |  |  |
| 51.8 |  | 65PEG4K/30PE/SA |  |  |
| 50.2 |  | PEG20K/PE/SA |  |  |
| 34.4 | 160-180 | 16PP/22PW/2SA | 64 SS316L | [14] |
| 34.6 |  |  | 66 SS316L |  |
| 38.3 |  |  | 68 SS316L |  |
| 47.2 |  |  | 70 SS316L |  |
| 28.2 |  |  | 72 SS316L |  |
| 54.9 | 140-160 | PW/PP/PE/SA | 53 Nb7 | [17] |
| 38.2 |  |  | 55 Nb7 |  |
| 21.5 |  |  | 57 Nb7 |  |
| 32.8 |  |  | 59 Nb7 |  |
| 34.6 | 130-150 | PW/PE/OA/SA | 44 WC-10%Co | [21] |
| 20.9 | 120-160 | 83PEG1.5K/15PMMA/2SA | 59 Inconel 718 | [26] |
| 31.5 |  | 83PEG4K/15PMMA/2SA |  |  |
| 30.9 |  | 83PEG6K/15PMMA/2SA |  |  |
| 30 |  | 83PEG8K/15PMMA/2SA |  |  |
| 28 |  | 83PEG10K/15PMMA/2SA |  |  |
| 27 |  | 83PEG12K/15PMMA/2SA |  |  |
| 23.5 |  | 83PEG20K/15PMMA/2SA |  |  |
| 32.2 | 110-140 | Embemould K83 | 56 SS316L | [111] |
| 39 | 200-300 | 90TPE/10SA | 60 SS17-4PH | [113] |
| 38 | 200-300 | 30PP/50TPE/10wax/10SA |  |  |
| 137 | 180-200 | 90TPU/10SA |  |  |
| 6.8 | 140-180 | 40LDPE/60palm stearin | 46 3YSZ | [114] |
| 47.6 |  |  | 47 3YSZ |  |
| 48.6 |  |  | 48 3YSZ |  |
| 15.1 | 140-160 | 60PW/35LDPE/5SA | 60 90Ti/10 6Al−4V | [116] |
| 42.04 | 170-190 | 55PEG/40PP/5SA (vol.%) | 70 Inconel 718 | [119] |